Методические указания

по выполнению курсовой работы

по дисциплине «Обогащение и переработка полезных ископаемых»

Целью выполнения курсовой работы является приобретение студентами знаний в области обогащения и переработки полезных ископаемых.

Основные задачи курсовой работы по учебной дисциплине «Обогащение полезных ископаемых»:

–	систематизация, расширение и закрепление знаний по дисциплине;

–	выработка навыков практического использования теоретических знаний при расчёте технологических показателей процесса обогащений полезных ископаемых, выбора оборудования;

–	развитие навыков самостоятельной работы с научно-технической и справочной литературой.

Разнообразие оборудования для обогащения полезных ископаемых, что применяется в горной отрасли и предлагается отечественными и иностранными фирмами, производящими технику для переработки полезных ископаемых, дает возможность использовать его с наибольшей эффективностью.

Выбор технологической схемы и оборудования для процесса переработки и обогащения полезных ископаемых, является основой в работе по обогащению полезных ископаемых. Он имеет целью достичь наибольшего содержания полезного компонента в готовом продукте. При этом, следует помнить, что расходы на переработку полезного ископаемого, должны быть наименьшими, а производительность труда наибольшей. Поэтому важно проанализировать несколько вариантов, определить преимущества и недостатки каждого, принять технически обоснованное решение.

Выбор технологической схемы процесса переработки и обогащения полезных ископаемых, применяемого оборудования также должен быть обоснованным с технической, технологической и эксплуатационной точки зрения. Для этого необходимо определить оптимальный режим работы, связать в один механизм разное оборудование.

Содержание и объем работы

Курсовой работы состоит из:

–	пояснительной записки на 20-30 страницах (формат листа А4 210×297 мм);

–	графической части на 3 листах формата А1, который выполняется с соблюдением требований Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

Пояснительная записка включает:

- титульный лист;

- задание на курсовой проект;

- содержание;

- введение;

- основная часть;

- заключение

- список использованной литературы;

- свободный лист для замечаний руководителя курсовой работы;

- графическая часть.

Титульный лист курсовой работы оформляется по форме согласно требованиям университета. Титульный лист включается в общее количество страниц, но номер страницы не проставляется.

Задание на курсовой проект утверждается заведующим кафедрой.

Индивидуальное задание на курсовую работу студент получает от руководителя курсовой работы, в котором указаны следующие данные:

- название полезного ископаемого, подлежащего процессу переработки и обогащению;

- начальная крупность материала, поступающего на переработку и обогащение полезного ископаемого;

- требуемая производительность при проведении технологических процессов переработки и обогащения полезных ископаемых.

Одновременно студент представляет свои предложения по корректировке исходных данных, если механизация и организация труда не соответствуют современному уровню. При этом следует учитывать, что применение морально устаревшего и снятого с производства оборудования недопустимо. Кроме современного серийного оборудования, в курсовой работе может быть предусмотрено использование оборудования, находящегося в стадии разработки и испытания, если известны его технические данные.

Содержание помещают сразу после задания на курсовую работу. В содержание включают заголовки всех частей пояснительной записки, в том числе разделов и подразделов, приложений, спецификаций и т.п.

Расположение заголовков в содержании должно точно отражать последовательность и соподчиненность разделов в тексте пояснительной записки.

Введение помещают на отдельной странице. Введение должно быть кратким и четким, не должно быть общих мест и отступлений, непосредственно не связанных с разрабатываемой темой.

Основная часть курсовой работы включает следующие разделы:

- Выбор и обоснование технологической схемы.

  - Характеристика сырья и готового продукта.

  - Выбор и обоснование проектируемой схемы.

- Расчет схемы.

  - Расчет материального баланса.

  - Расчет количественной схемы.

- Выбор и расчет оборудования.

  - Выбор и расчет оборудования.

  - Обслуживание основного и вспомогательного оборудования.

- Размещение оборудования.

- Мероприятия по охране труда и промышленной санитарии.

По своему назначению процессы последовательной обработки полезных ископаемых на обогатительных фабриках делятся на:

- подготовительные процессы;

- основные обогатительные:

- вспомогательные процессы и процессы производственного обслуживания.

Целью подготовительных процессов является подготовка сырья к последующему обогащению с учетом возможности применения тех или иных методов обогащения.

К основным подготовительным процессам относятся:

- процессы разделения материала по крупности – грохочение (классификация), обеспечивающие разделение материала на классы крупности, необходимые для получения максимальной эффективности разделения минералов при использовании различных методов обогащения;

- процессы разрушения минеральных комплексов — дробление, измельчение и дезинтеграция, обеспечивающие раскрытие (разъединение) минералов перед их разделением.;

- процессы изменения физических, физико-химических свойств и химического состава разделяемых минералов, с целью увеличения различия их технологических свойств и повышения эффективности процессов обогащения. Они могут включать в себя операции термической, химической, механической, электрической и другие виды обработки минеральных частиц перед их разделением.

Основными обогатительными процессами являются процессы разделения, использующие различные технологические свойства минералов, при которых извлекаемые минералы выделяются в отдельные концентраты или продукты, а не извлекаемые минералы — в хвосты.

К вспомогательным обогатительным процессам относятся:

•	обезвоживания и обеспыливания продуктов обогащения путем их дренирования, сгущения, фильтрования и сушки для доведения влажности этих продуктов до установленной нормы;

•	кондиционирования оборотных вод с целью повторного их использования;

•	очистки сточных вод перед сбросом в водоемы.

Технологической схемой обогащения называют графическое изображение последовательности технологических операций при обогащении полезных ископаемых.

Ее разновидностями в зависимости от характера приводимой на схеме информации являются:

- качественная схема, содержащая информацию о качественных изменениях полезного ископаемого в процессе его переработки и режиме осуществления отдельных технологических операций;

- количественная схема, содержащая количественные данные о распределении полезного ископаемого и его ценных компонентов по отдельным технологическим операциям в единицах массы (т/ч) и в процентах от исходной руды, количество которой принимается за 100 %;

- водно-шламовая схема, содержащая данные о количестве воды (м3/ч) и твердого составляющего (т/ч) в каждой операции и продуктах обогащения;

- схема цепи аппаратов, представляющая собой графическое изображение пути движения полезного ископаемого и продуктов его обогащения через аппараты. При этом аппараты, машины и транспортные средства изображают условно с указанием их числа, типа и размера. Движение продуктов от агрегата к агрегату обозначается стрелками.

Основными технологическими показателями процессов обогащения полезных ископаемых являются:

- качество продуктов;

- выход продуктов;

- извлечение ценных компонентов.

Содержание компонентов в исходном полезном ископаемом (α), полученных концентратах (β) и хвостах (θ) обычно дается в процентах, а содержание драгоценных металлов — в граммах на тонну продукта (г/т).

Выход продукта обогащения (γ) — количество полученного продукта (концентрата, хвостов), выраженное в процентах или долях единицы к исходному. Суммарный выход всех продуктов обогащения должен соответствовать выходу исходного материала, принимаемому за 100 %. При разделении обогащаемого сырья на два конечных продукта — концентрат (с выходом γк) и хвосты (с выходом γхв) — это условие записывается в виде следующего равенства, которое называется уравнением баланса продуктов:

Считая, что количество ценного компонента в исходном (100 α) равно его суммарному количеству в концентрате (γк β) и хвостах (γхв θ), можно составить с учетом равенства (2.1) уравнение баланса компонента по исходному материалу и продуктам обогащения:

Решая уравнение (2.2) относительно γк (%), получаем зависимости для расчета выхода концентрата и хвостов:

## При отсутствии жидкой фазы (например, отделение дробления), рассчитывается только выход продукта, по отношению к исходной руде, в %:

## γ=QPпр∙100,

# где Q – вес исходной руды, т/ч;

# Рпр – вес продукта, т/ч.

Извлечение (ε) – показатель, обозначающий, какая часть извлекаемого компонента, содержащегося в исходном материале, перешла в концентрат или другой продукт обогащения. Извлечение выражается в процентах, реже — в долях единицы и определяется как отношение массы компонента в данном продукте (γi,βi) к его массе в исходном материале (100 α).

Извлечение компонента в концентрат составляет:

Если выход концентрата неизвестен, то извлечение компонента в концентрат можно рассчитать по уравнению, полученному подстановкой в уравнение (2.4)

Интенсивность процесса дробления на каждой стадии характеризуется степенью дробления (ii). Равной отношению размеров максимальных кусков в исходном (Dmax) и дробленном (dmax) продуктах:

i=Dmax/dmax

В зависимости от крупности дробимого материала и дробленого продукта различают:

- крупное дробление (от 1500—300 до 350—100 мм), или первая стадия дробления (/ обычно не более 5);

- среднее дробление (от 350—100 до 100—40 мм), или вторая стадия дробления (/ не более 8—10);

- мелкое дробление (от 100—40 до 30—5 мм), или третья стадия дробления (/ не более 10).

При выполнении расчетов оборудования допускается применять следующие формулы:

Объем бункера (м3):

где Gр – расход материала, т/ч;

ρн – насыпная масса;

φ – коэффициент заполнения бункера, принимаемый обычно равным 0,85–0,9.

Производительность стержневой мельницы по руде:

где -  удельная производительность мельницы, ;

- объем барабана, м3.

Необходимое число мельниц:

где  Qр- производительность (нагрузка) по руде, т/ч;

Qм- производительность мельницы по руде, т/ч.

Производительность щековой дробилки:

𝑄 = 0,15 ∙ 𝜇 ∙ 𝑑ср ∙ 𝑆 ∙ 𝑏 ∙ 𝑛 ∙ 𝜌, т/ч (3.1.2)

где μ - коэффициент разрыхления измельченного материала (0,2...0,65);

S – длина хода щеки, см

b – длина выпускной щели, см;

dср. – средний диаметр кусков измельченного материала, см.

Производительность конусной дробилки:

𝑄 = 0,775 ∙ 𝜇 ∙ 𝑑ср ∙ 𝐷н ∙ 𝑟 ∙ 𝑛 ∙ 𝜌, т/ч

где μ - коэффициент разрыхления измельченного материала (0,2...0,65);

dср. – средний диаметр кусков измельченного материала, см;

Dн. – нижний диаметр конического корпуса дробилки, см;

r – эксцентриситет главного вала, (r=2 см);

n – число качаний дробящего конуса, об/мин;

ρ – плотность материала, кг/см.

Производительность молотковой дробилки:

Q = 3,16  N     D  d / (wi  (D - d)),

где N – мощность электродвигателя, кВт;

- отношение потребляемой мощности к установленной ( = 0,8 – 0,95);

D, d – крупность исходного и дробленого продуктов, мм

wi – индекс работы дробилки, принимаем wi = 20.

Производительность вибрационных грохотов :

𝑄гр = 𝐹×𝑞×𝜌×𝑘×𝑙×𝑚×𝑛×𝑜×𝑝, т/ч

где F – рабочая площадь сита, м2;

q – удельная производительность на 1 м2 поверхности сита, выбирается по

табличным данным в завсти от диаметра отверстия, м3/ч;

ρ – плотность материала, т/м3;

k, l, m, n, o, p – поправочные коэффициенты, которые определяются в технической литературе (см. список рекомендованной литературы)

Пересчет часовой производительности фабрики:

,

где К – коэффициент неравномерности подачи руды,

α – количество машинных дней в году;

β – количество машинных часов в сутки.

Производительность вибрационных грохотов:

Q=Fqklmnop,т/ч

где    F – рабочая площадь сита, м2;

q – удельная производительность на 1м2 поверхности сита, м3/ч;

- насыпная плотность руды, т/м3;

k, l, m, n, o, p - поправочные коэффициенты, выбираются по справочной литературе;

k – учитывает влияние мелочи;

l – учитывает влияние крупных зерен;

m – учитывает эффективность грохочения;

n – учитывает форму зерен;

о – учитывает влияние влажности, для сит с отверстиями менее 25 мм при сухом дроблении о = 1,0;

р – учитывает способ грохочения, р = 1.

Расчет отсадочной машины основан на определении производительности (т/ч), площади решета (F, m2), характеристиках пульсации (частота n, амплитуда a) и расходе воды (Q, m3/h). Ключевые параметры рассчитываются исходя из требуемой производительности по исходному материалу, его крупности, плотности разделения и физико-механических свойств.

Удельную производительность в т/(м^*ч) отсадочной машины с общей производительностью и площадью отсадочного решета можно выразить следующей формулой:

qуд=Q\f,

где Q — общая производительность, т/ч; f — площадь отсадочного решета, м2.

Данную формулу можно применять только тогда, когда имеется возможность непосредственно определить количество поступающего на отсадку угля в сухом виде.

Удельная производительность отсадочной машины может быть определена другим способом, основанным на определении выходов тяжелых продуктов отсадки п удельных нагрузок на породное и промпродуктовое отделение машины

где ɣп и ɣпп— соответственно выходы породы и промежуточного продукта, %; qп — удельная нагрузка по породе на породное отделение, т/(м2×ч); qпп — удельная нагрузка по промежуточному продукту на промпродуктовое отделение, т/(м2×ч).

Основные факторы, влияющие на расчет отсадочных машин:

Крупность материала: Мелкий материал требует большей площади и меньшей амплитуды.

Плотность разделения: Чем выше разница плотностей, тем проще разделение.

Тип машины: с воздушным пульсатором или поршневые машины.

Заключение курсовой работы пишут на отдельной странице. В заключении необходимо перечислить основные результаты, характеризующие степень достижения целей курсового проекта и подытоживающие его содержание.

В графической части (как правило на 1 листе формата А1) приводится схема цепи аппаратов, используемых в процессе переработки и обогащении полезных ископаемых. В более крупном масштабе вычерчивается схема одного из видов применяемого оборудования (как правило лист 2 формата А1). Разрез отделения (цеха), план завода по переработке и обогащении полезных ископаемых (как правило лист 3 формата А1).

Список рекомендованной литературы для выполнения курсовой работы:

- Олюнин В.В. Переработка нерудных строительных материалов. – М.: Недра, 1988.

- Серго Е.Е. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых. Учебник для вузов. – М.: Недра,1985.

- Бедрань Н.Г., Скоробогатова Л.М. Переработка и качество полезных ископаемых. Учебник для вузов. – М.: Недра, 1986.

- Авдохин В.М. Основы обогащения полезных ископаемых. Учебник для вузов: в 2 т. – М.: Издательство Московского горного университета, 2006. – Т. 2. Технологии обогащения полезных ископаемых.

- Разумов К.А., Перов В.А. Проектирование обогатительных фабрик. Учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1982.

- Егоров В.Л. Основы обогащения полезных ископаемых. Учебник для техникумов. – М.: Недра, 1986.

- Андреев С.Е., Перов В.А., Зверевич В.В. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1980.

- Шилаев В.П. Основы обогащения полезных ископаемых. Учебное пособие для вузов. – М.: Недра, 1986.

- Пухов Ю.В. Рудничный транспорт. – М.: Недра, 1991.

- Волков Р.А., Гнутов А.Н., Дъячков В.К. и др. Конвейеры. Справочник. – Машиностроение, Ленингр. отделение, 1984.

- Н.А. Самылин, А.А. Золотко, В.В. Починок: Наладка и регулировка отсадоных машин на углеобогатительных фабриках. – М.: Недра, 1977.